# CHAPITRE 3

# MATÉRIAUX ENREGISTREURS HOLOGRAPHIQUES

## 3.1 	Choix et évaluation des matériaux enregistreurs

Les matériaux enregistreurs holographiques constituent l’élément de base du système de microscopie holographique, puisque la technique de l’holographie dépend de la capacité des matériaux enregistreurs à “mémoriser ” l’information lumineuse reçue.

Le choix du matériau holographique dépendra de l’application.  Les exigences en terme de résolution spatiale de l’image à reconstruire et de sensibilité à la lumière sont dictées par des paramètres spécifiques liés à la présente application.  Ces paramètres ont été énumérés dans les chapitres précédents.  La sélection du matériau approprié s’est basée sur des produits éprouvés dont les performances ont été vérifiées.  Le but n’était pas de tester des nouveaux matériaux mais bien de sélectionner celui qui allait fournir les meilleures caractéristiques et qui soit disponible commercialement.

### 3.1.1 	Hologramme en réflexion

Les hologrammes en réflexion, ou plus communément appelés les hologrammes de Denysiuk, du nom de leur inventeur, constituent une gamme d’hologrammes dont l’efficacité de diffraction peut être très élevée.  L’enregistrement de tels hologrammes s’effectue par l’interférence sur une plaque entre deux faisceaux se propageant dans des directions opposées.  Les franges d’interférence ainsi formées sont orientées de façon plus ou moins parallèles à la plaque.  La restitution de l’image se produit par la réflexion du faisceau de reconstruction sur la plaque.  Un faisceau direct ou inverse de reconstruction peut être utilisé, tel que décrit à la section 2.2 du chapitre 2.

Lorsque la largeur d des franges d’interférence est beaucoup plus petite que l’épaisseur e de l’émulsion photographique, i.e. d << e, les conditions pour obtenir un hologramme de volume sont satisfaites.  Des émulsions de l’ordre de 7 -10 microns d’épaisseur sont suffisantes pour produire des hologrammes de volume.  Ceux-ci obéissent à la loi de Bragg et ils sont en principe très sélectifs en terme de longueur d’onde et d’angle de reconstruction.  La condition de Bragg s’énonce comme suit :

d =0/2n sin 										(3.1)

où d est l’espacement entre les franges d’interférence,  est le demi angle entre les faisceaux de reconstruction et diffracté, 0 est la longueur d’onde de la lumière dans le vide et n est l’indice de réfraction du milieu d’enregistrement.  La figure 3.1 illustre les conditions d’un hologramme de volume.  Comme nous le verrons dans le chapitre expliquant le montage holographique, le demi angle entre les faisceaux de reconstruction et diffracté était  = 60 et 0 = 0.532 m , donc d = 0.19 m.  Cela indique que pour une telle longueur d’onde, des plaques possédant une résolution de plus de 5000 lignes/mm sont nécessaires.

Figure 3.1  Conditions d’enregistrement d’un hologramme de volume.

### 3.1.2 	Efficacité de diffraction vs visualisation de l’image reconstruite

La présente application d’imagerie de particules ultra-rapides demande que l’on soit capable de reconstruire l’image de façon acceptable afin d’être en mesure d’extraire l’information nécessaire.  Il est donc important d’obtenir suffisamment d’intensité à la sortie de l’hologramme.  Le niveau d’intensité acceptable sera fonction de l’efficacité de diffraction de l’hologramme, de la puissance de la source lumineuse de reconstruction ainsi que de la sensibilité du détecteur utilisé.  Une caméra à CCD a été utilisée à cette fin.  La sensibilité de celle-ci permet de se restreindre à la production d’hologrammes d’amplitude dont l’efficacité de diffraction est moindre que les hologrammes de phase.  Cela permettait de limiter les tâches fastidieuses d’optimisation pour la production d’hologrammes de phase.

Un hologramme d’amplitude se définit par une modulation de transmission du matériau enregistreur après son développement, due à la modulation d’amplitude des franges d’interférences.  La modulation d’amplitude dans l’hologramme peut se définir ainsi :

=   + 1 cos(2x / )									(3.2)

où  est une constante d’absorption, 1 la profondeur de modulation d’amplitude et  est le pas du réseau.

Certains auteurs ont défini l’efficacité de diffraction d’un hologramme en fonction des paramètres tels que l’absorption , l’indice de réfraction n, la longueur d’onde d’enregistrement 0, et le demi-angle entre les faisceaux objet et de référence  ainsi que l’épaisseur de l’émulsion d.  Ainsi l’efficacité de diffraction pour un hologramme d’amplitude en réflexion est donnée par l’équation suivante (Bjelkhagen, 1995):

- = (-1 / (2+ (4- 1 ) 1/2coth ([d ( - 0.25 1 /cos  ])) 2			(3.3)

où encore une fois  est l’absorption moyenne et 1est la profondeur de modulation d’amplitude.

Si  1 , c’est-à-dire que la profondeur de modulation devient proche de sa valeur maximale, l’équation 3.2 devient :

=  (-/ (2+ 31/2coth[0.751/2 d / cos  ])) 2						(3.4)

=  (-/ (2+ 31/2coth[0.751/2 ])) 2								(3.5)

où  =d / cos  .  La courbe théorique illustrant l’efficacité de diffraction est montrée à la figure 3.2.

Le maximum de diffraction surviendra lorsque  , c’est-à-dire lorsque l’hologramme est presque totalement transparent aux minima d’absorption.  L’efficacité maximale est atteinte lorsque la condition d / cos  2.  Une valeur de l’efficacité de diffraction résultante de 7,2% est obtenue avec une densité optique  1,7.

Figure 3.2 Courbe théorique de l’efficacité de diffraction d’un hologramme d’amplitude en réflexion

## 3.2 	Développement des hologrammes

### 3.2.1 	Matériaux d’enregistrement à sels d’argent

Les matériaux pour l’holographie les plus couramment utilisés sont les plaques photographiques constituées d’une émulsion photosensible de quelques microns d’épaisseur déposée sur un  substrat de verre.  Les matériaux photosensibles à sels d’argent sont les plus sensibles présentement sur le marché en terme d’irradiation lumineuse.  L’utilisation de matériaux très sensibles permet de réduire la quantité d’énergie lumineuse à l’entrée du système optique.  Également, cela réduit les risques d’endommager les composantes optiques avec la densité d’énergie d’irradiation.  Nous nous sommes donc concentrés sur ces matériaux afin de les intégrer dans le système de microscopie holographique.

Des plaques provenant de la compagnie Agfa-Gevaert ont été sélectionnées afin d’effectuer une série de tests d’enregistrement.  La série de plaques appelées Holotest 8E56 sont conçues pour opérer dans la gamme de longueurs d’onde du laser YAG doublé, soit à 532 nm.  Les caractéristiques de ce matériau sont compilées dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1 Caractéristiques de la plaque Agfa 8E56

| matériau | épaisseur émulsion (m) | sensibilité spectrale (nm) | sensibilité (J/cm2) à 514 nm | résolution (pl/mm) | dimension des grains (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8E56 HD | 7 | <560 | 25 | <5000 | 35 |

D’après les informations techniques fournies par la compagnie, la sensibilité du matériau diminue lors de courtes expositions.  Pour des impulsions courtes de lumière de l’ordre de 10 à 50 nanosecondes, l’énergie d’exposition doit être multipliée par un facteur 2 à 4 pour avoir une densité optique  2.  Il est cependant possible d’améliorer la sensibilité aux courtes impulsions par un traitement chimique approprié.  Il en sera question dans la section suivante.

### 3.2.2 	Problème de la loi de réciprocité

L’exposition de plaques photographiques à des impulsions laser très brèves à haute énergie ou à une irradiation de faible intensité durant un temps très long amène un problème connu des chercheurs en holographie.  Ce problème est appelé faille dans la loi de réciprocité (FLR).   La loi de réciprocité en photographie stipule que la quantité d’exposition d’une plaque photographique est directement proportionnelle à l’intensité multipliée par le temps.  En réalité, cette loi ne tient plus dans le cas de très courtes et de très longues expositions.  On appellera donc ce problème faille dans la loi de réciprocité à haute intensité (FLRHI).

Ce phénomène est très bien détaillé dans un chapitre de Bjelkhagen (Bjelkhagen, 1995).  A haute intensité, la formation de l’image latente devient un processus inefficace à cause du taux élevé de production et d’échange d’électrons avec les ions d’argent dans l’émulsion.  Durant le processus d’exposition, le temps d’irradiation n’est pas suffisamment long pour permettre aux ions de neutraliser le mouvement des électrons produits par l’absorption des photons.  Normalement, une durée d’une seconde est suffisante pour permettre aux ions de neutraliser tous les électrons.

Les premières recherches concernant le FLRHI ont été publiées par Hercher et Ruff (1967 ).  Elles concernaient l’utilisation de plaques Kodak 649-F exposées à des lasers à rubis déclenchés ("Q-switched").  Les travaux de Nassenstein et al. (1969) ont montré que les plaques Agfa 8E75 sensibles à la longueur d’onde de 694.7 nm exposées également à des lasers à rubis, devaient avoir une exposition de 2 à 4 fois plus élevée comparé à l’utilisation de lasers continus pour obtenir la même densité optique après développement des plaques.

Le problème de FLRHI affecte également l’efficacité de diffraction de l’hologramme.  Une diminution de l’efficacité a été mesurée par certains chercheurs.  Johnson et al. (1984) traite en termes théoriques du phénomène de diminution de l’efficacité de diffraction pour l’enregistrement d’hologrammes à expositions multiples en utilisant des énergie égales pour chaque exposition.  D’autres travaux ont également été effectués concernant l’effet du FLRHI dans le cas de la superposition incohérente d’hologrammes enregistrés sur des plaques Kodak 649F à 514,5 nm (Couture, 1976, Couture et Lessard, 1979a, 1979b).  Toutes ces recherches et d’autres décrites par Bjelkhagen (1995) ont permis de caractériser de façon exhaustive les matériaux holographiques au phénomène de FLRHI.

### 3.2.3 	Type de traitement chimique de développement des plaques

L’étude du problème de FLR était essentielle dans notre travail afin de trouver un moyen d’augmenter la sensibilité des plaques Agfa malgré l’irradiation aux courtes impulsions lumineuses.  L’un des moyens consiste à utiliser un traitement chimique de développement des plaques qui soit plus réactif que le traitement suggéré par la compagnie Agfa, afin de rehausser l’image latente.  La recherche d’agents chimiques de développement a permis de trouver une composition qui donnait d’excellents résultats.  La solution est appelée SM-6 et elle a été développée spécifiquement pour les applications d’holographie à impulsions brèves.  Ce traitement chimique est un dérivé d’un autre agent de développement, le Benton PAAP (Benton, 1979).  Les composants de la solution de développement SM-6 sont réunis dans le tableau 3.2.

Tableau 3.2 Composants de la solution de développement SM-6

| Substance | quantité |
| --- | --- |
| Acide ascorbique | 18 grammes |
| Phenidone | 6 grammes |
| Hydroxide de sodium | 12 grammes |
| Phosphate de sodium (di-basique) | 28.4 grammes |
| Eau distillée | 1 litre |

Le SM-6 permet d’augmenter la sensibilité des émulsions de façon substantielle comparé à l’agent de développement standard Kodak D-19 (Bjelkhagen, 1995).

### 3.2.4 	Tests d’enregistrement: impulsions brèves

L’amélioration de la sensibilité du matériau holographique aux courtes impulsions est importante dans notre application.  Si l’énergie nécessaire pour obtenir la densité optique optimale sur la plaque est trop élevée, les risques de dommage aux composants optiques deviennent non négligeables.  Également, des densités d’énergie trop élevées peuvent produire des interactions laser-matière avec l’objet à étudier et ainsi affecter les résultats de prise d’images.

Des tests préliminaires furent effectués afin de caractériser les matériaux enregistreurs en fonction de l’exposition.  Les mesures expérimentales ont été effectuées à l’aide du montage optique illustré à la figure 3.3.  Le but était de mesurer la densité optique du film Agfa 8E56 en fonction de l’exposition, soit la densité d’énergie.

Figure 3.3  Montage expérimental de tests d’exposition des plaques Agfa 8E56.

Le montage était constitué de plusieurs éléments.  Un échantillonneur holographique sur substrat de quartz était utilisé afin de dévier une partie du faisceau du laser YAG vers un détecteur (modèle Scientek).  Le faisceau non dévié était dirigé vers une lentille plano-concave.  Le faisceau élargi était projeté sur un diaphragme de 1 pouce de diamètre.  Une plaque Agfa 8E56 était disposée environ 1 pouce derrière le diaphragme.  Un joulemètre (Molectron) était placé derrière la plaque pour la mesure de l’énergie totale reçue par celle-ci.  Les intensités du laser avaient été ajustées de façon à obtenir des densités optiques variant entre 0.5 et 3.0.  Les plaques étaient développées avec la solution de SM-6.  Les densités optiques étaient mesurées lors du développement à l’aide d’un densitomètre.  La surface exposée représentait une surface de 8.55 cm2 (diamètre de 3.3 cm).  Le résultat des tests d’exposition des plaques Agfa est illustré à la figure 3.4.

Figure 3.4 Tests d’exposition des plaques Agfa aux impulsions du laser YAG

D’après les résultats, on voit que pour obtenir une  densité optique de 2.0, l’énergie nécessaire est d’environ 10  J/cm2.  Ceci représente seulement près de la moitié de l’exposition requise dans le cas de l’utilisation d’un laser continu.

### 3.2.5	Rétrécissement de l’émulsion ("emulsion shrinkage")

Un autre problème survient lors du développement de l’hologramme.  Durant l’étape de fixation de l’émulsion, les ions d’argent qui n’ont pas été exposés sont éliminés de l’émulsion, ce qui produit une contraction de celle-ci de l’ordre de 15 à 20 % par rapport à l’épaisseur d’émulsion originale.  La contraction de l’émulsion affecte de façon substantielle le réseau d’interférence formé à l’intérieur du volume de l’émulsion.  Il s’ensuit un décalage de la longueur d’onde de reconstruction vers une longueur d’onde plus courte.  Il s’agit d’une modification des paramètres de la condition de Bragg de l’hologramme de volume.  L’efficacité de diffraction ainsi que la qualité d’image sont grandement affectées.

Pour palier à cet inconvénient, une technique de post-traitement de l’émulsion a été utilisée.  Il s’agit de traiter l’émulsion, après les étapes de développement et de fixation, avec une solution aqueuse de tri-éthanolamine ((CH2OHCH2)3N), suivi par un séchage de longue durée (Lin et LoBianco, 1967).  L’utilisation de la solution de tri-éthanolamine (TEA) a permis de restaurer l’épaisseur originale de l’émulsion et d’éliminer totalement le décalage en longueur d’onde lors de la reconstruction.

Certains tests ont été nécessaires afin d’obtenir la quantité optimale en pourcentage de TEA dans la solution aqueuse.  Les tests ont consisté à préparer des solution différentes de TEA, variant entre 4 et 8%, et à vérifier visuellement l’efficacité du faisceau reconstruit.  Ce test était effectué en lumière incohérente à l’aide d’une lampe à ampoule incandescente.  La figure 3.5 montre le montage de production des hologrammes.  Une miroir d’aluminium était déposé contre l’émulsion et placé à environ 30 degrés par rapport au faisceau d’enregistrement.   Les résultats des tests ont montré qu’un solution de TEA à 8% donnait les meilleurs résultats.

Figure 3.5  Montage expérimental de production d’hologrammes.

Des problèmes importants peuvent survenir si l’épaisseur de l’émulsion n’est pas corrigée de la façon mentionnée précédemment.  Puisque les hologrammes formés sont en volume, la condition de Bragg ne sera pas respectée dans le cas de l’utilisation de lumière à 532 nm et l’utilisation d’une autre longueur d’onde produirait de l’aberration dans les images.  Il est donc important de corriger l’épaisseur de l’émulsion afin de reproduire les conditions de reconstruction de l’hologramme similaires à l’enregistrement, c’est-à-dire par l’utilisation de la même longueur d’onde dans le vert.