# ANNEXE : PROCÉDURES DE DÉVELOPPEMENT D’HOLOGRAMMES EN RÉFLEXION

- Développement dans le développeur Kodak D-19 pendant 8 minutes.

- Lavage à l’eau déminéralisée pendant 2 minutes.

- Traitement dans un bain de fixateur Kodak pendant 4 minutes.

- Lavage à l’eau déminéralisée pendant 1 minute.

- Traitement dans une solution acqueuse de triethanolamine (TEA : (CH2OHCH2)3N) à 8 % dans le cas d’une densité optique O.D. 0.7 – 0.8 pendant 3 minutes.  Le pourcentage de TEA à mettre dans la solution dépend de la densité optique de la plaque développée (6 – 7 % si l’émulsion est trempée dans le xylène).

- Trempage pendant 10 – 15 minutes dans une solution identique à la précédente avec addition d’environ 5 ml de Photoflow pour 100 ml de solution.

- Séchage à l’air libre à humidité et température constante (20 C) pendant au moins 6 – 8 heures en plaçant les plaques verticalement.

Nettoyer ensuite la surface du verre opposée à l’émulsion en utilisant un tissus doux avec de l’éthanol ou du méthanol.